Тема 3. Адсорбция на границе твердое тело – раствор

Таблица №1. Зависимость удельной поверхностной энергии от размера частиц

хлорида натрия

| Длина ребра, м | Суммарная площадь, м2 | Суммарная длина ребер,м | Поверхностная энергия, Дж/кг | Энергия ребер, Дж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,7*10-3 | 3,6*10-4 | 9,3*10-2 | 5,4*10-2 | 2,8*10-9 |
| 10-3 | 2,8*10-3 | 5,5 | 0,42 | 1,7*10-7 |
| 10-4 | 2,8*10-2 | 550 | 4,2 | 1,7*10-5 |
| 10-5 | 0,28 | 5,5*104 | 42 | 1,7*10-3 |
| 10-6 | 2,8 | 5,5*106 | 420 | 0,17 |
| 10-8 | 280 | 5,5*1010 | 4,2*104 | 1700 |
| NaCl | ES = 0,15Дж/м2 | К = 3*10-9Дж/м |

Пленки Ленгмюра-Блоджетт

Различают три типа слоев, где обеспечивается различная ориентация ПАВ: два полярных X и Z, и один симметричный неполярный слой Y.

Рис. 1. Типы мультислоев ПАВ на твердой поверхности

Таблица №2. Классификация хроматографических методов в соответствии с принципом разделения

| Метод хроматографии | Природа основного процесса разделения | Величины, количественно определяющие степень сродства разделяемых веществ к фазам |
| --- | --- | --- |
| Адсорбционная | Адсорбция | Коэффициент адсорбции |
| Распределительная | Экстракция | Константа распределения |
| Ионнообменная | Электростатическое взаимодействие и диффузия | Заряд, константа диссоциации и эффективный ионный диаметр |
| Гель-хроматография | Диффузия | Эффективный молекулярный диаметр |
| Аффинная | Биоспецифическое взаимодействие с аффинным методом | Общепринятая величина не выбрана |

Таблица №3. Классификация хроматографических методов и их сокращенные обозначения

| Классификация по агрегатным состояниям фаз | Классификация в соответствии с принципом процесса разделения | Классификация по характеру оформления метода |
| --- | --- | --- |
| Тип хроматографии | Сокращенное обозначение | Тип хроматографии | Сокращенное обозначение | Тип хроматографии | Сокращенное обозначение |
| Жидкостная | ЖХ (LGG) | Распределительная |  | Плоскослой- ная Бумажная Тонкослой-ная Колончатая | ПСХ (FBC) БХ (PC) ТСХ (TLC) КЖХ (LCC) |
| Жидко-жидкостная | ЖЖХ (LLG) | Обращенно-фазная | ОФХ (RPC) |  |  |
| Жидко-твердофазная | ЖТХ (LSG) | Гель- проникающая | ГПХ (GPC) |  |  |
| Газовая | ГХ (GC) | Ионнообмен- ная | ИОХ (IEC) |  |  |
| Газо-жидкостная | ГЖХ (GLC) | Адсорбцион-ная |  |  |  |
| Газо-твердофазная | ГТХ (GSC) | Аффинная |  |  |  |