Лекция № 10.

Структурно-механические свойства дисперсных систем.

1) Идеальные реологические модели.

Реология – наука о деформации и течении тел.

3 основных свойства тел: упругость, вязкость, пластичность.

1) Модель Гука.

Физическая модель – пружина.



р

Закон Гука:	 = Е * 



Петля гистерезиса – для реальных систем	 - касательное напряжение

 - деформация сдвига

 = (L – L0)/L       = du/dx	(с-1)	Е – модуль упругости Гука.

Модель Гука – консервативная система, т. к. вся энергия, затраченная на деформацию, возвращается после снятия напряжения; т. е. эта деформация обратима.

2) Модель Ньютона.

Физическая модель – поршень в вязкой среде.



3                                                         -- -------         -----

1

2

Вязкая

среда.

        Закон Ньютона:    = *    (du/dx)

 - скорость деформации

1 – ньютоновская жидкость	 - вязкость

2 – псевдопластичная жидкость

3 – дилатантная жидкость

1 – истинные растворы, разбавленные эмульсии и суспензии.

2 – “разрушаются” под воздействием внешней силы.

3 – структурируются при движении (концентрированные суспензии).

Модель Ньютона – диссипативная система, т. к. энергия, затраченная на деформацию, рассеивается в виде тепла.

3) Модель Сен-Венана – Кулона.

Физическая модель – соприкасающиеся тела.



идеальная

система	Р

Р	сухое

т	  	трение



реальная	Закон Сен-Венана – Кулона:

система

1)   т   = 0,  = 0.

т	 		  		2)   т    0,   0.

т – предельное напряжение сдвига.

Модель Сен-Венана – Кулона  – диссипативная система.

2) Модель Бингама.

Представляет собой сочетание трех идеальных моделей:



Сильное

трение

Восстановление	р	р

структуры

Разрушение

структуры

Не все структуры

восстанавливаются	Закон Бингама:



т	  т    

 - пластическая вязкость, т – предел текучести,  - напряжение, которое необходимо для течения. Соотношение между  и :

 =  + т/  ,  - структурная вязкость, - эффективная вязкость.

Изменение вязкости для структурирующихся жидкостей в зависимости от напряжения сдвига:

                                                                Уравнение Пуазейля – Гаагена:

*	v = *r4*p / (8**l)

Эффективная вязкость

 - коэффициент тиксотропии.

		 

Вязкость может быть: кинетическая, динамическая, относительная, удельная, эффективная (структурная), ньютоновская (истинная), приведенная, пластическая, характеристическая (для ВМС).

Удельная, приведенная, относительная, характеристическая – согласно уравнению Эйнштейна.

Тиксотропия – способность структуры обратимо разрушаться и восстанавливаться под действием различных сил.

Синерезис – сжатие и упрочнение структуры во времени с выделением части среды.

Q

Синерезис	Q - количество

жидкости (среды)

в системе.

Набухание              Равновесное значение Q

Время

3) Модель Максвелла.

Модель Максвелла – упруго-вязкое тело – комбинация пружины и поршня.

р	р

	Уравнение Максвелла:

0	     = 0 * е – t/   , где

2,7

 = /Е

	Время

 - время релаксации – время, в течение которого начальное напряжение в теле уменьшается в  е  раз. Время релаксации характеризует скорость приближения системы к состоянию равновесия.

4) Уравнение Эйнштейна.

Уравнение Эйнштейна представляет собой выражение для вязкости дисперсной системы.

 = 0 * (1 +  * )

0 – вязкость дисперсионной среды,  - коэффициент, зависящий от формы частиц,  - объемная доля дисперсной фазы.

Для сферических частиц коэффициент  = 2,5.

Условия применения уравнения Эйнштейна:

- Сферические твердые частицы,

- Разбавленная и устойчивая дисперсная система,

- Пробег частиц мал по сравнению с пробегом системы,

- Несжимаемая система,

- Течение жидкости носит ламинарный характер,

- Между частицами отсутствует скольжение.

Реальные дисперсные системы не подчиняются уравнению Эйнштейна по следующим причинам:

- Наличие у частиц адсорбционных, сольватных слоев а также ДЭС,

- Взаимодействие частиц дисперсной фазы,

- Турбулезация потока,

- Анизометричность частиц,

- Временная флуктуация.

                       Реальная система

Идеальная система (подчиняется уравнению                                                                                                                     .                                                                                                       Эйнштейна)

0

