Лекция № 9.

Устойчивость и коагуляция дисперсных систем.

# Устойчивость дисперсных систем – постоянство их свойств во времени (главным образом дисперсности).

Устойчивость

Агрегативная                                                       Седиментационная

Устойчивость к укрупнению                             Устойчивость к осаждению

частиц дисперсной фазы.                                  частиц дисперсной фазы.

1) Факторы устойчивости.

- Электростатический фактор – уменьшение межфазного натяжения

из-за образования ДЭС.

+		+                                      _                 _

+  -      -   +	+   -      -   +                    + +  -	      +  +       - + +

+  -	-  +		           +  -          -  +	+	+   -	       ++        -   + +

+   -     -   +                   +   -      -   +                         + + -	+	+  -   + +

+       Сталкивание      +

2) Адсорбционно-сольватный фактор – уменьшение межфазного натяжения при взаимодействии частиц дисперсной фазы со средой.

Столкновение

+	Р                                                Р

Увеличение    упругости,	Упругость

вязкости,	,,                       Сольватные слои

пластичности.

3) Энтропийный фактор – при сближении частиц молекулы ВМС на поверхности не могут принимать те конфигурации, которые они имели

до столкновения.	Вращение	Колебания

+

S<0

Молекулы ПАВ или ВМС			Ориентация

4) Структурно-механический фактор – разрушение пленок на поверхности частиц требует затраты энергии.

Р	Р

Когезионные силы

сцепления воды

Н2О (среда)

2) Расклинивающее давление по Дерягину.

Расклинивающее давление –  давление, которое необходимо приложить к пленке среды (образованной в результате адсорбции) между поверхностями, чтобы сохранить ее равновесную толщину;                                                                                                                                                                                                                                                      или приращение энергии Гиббса при данном расстоянии между частицами, рассчитанное на единицу толщины и отнесенное к единице поверхности.

1      G

 (h) =      S*    h   T,S,ni

Толстая пленка  ( = 0)	h  >  h1 + h2

1	Р	2	Поверхность

3	-	-	h1	P = P0

# P0

-	-	h       dG = -SdT + 12dS + 23dS + i*dni

-	-	h2	Сольватные слои среды

среда

Тонкая пленка   (  0)	      h < h1 + h2

Р	Жидкость

-	-	вытекает	P  P0   ,	Р > Р0

h	 -	-	h1	          dG = -SdT + 12dS + 23dS + i*dni

+ (dG/dH)*dh

-	-	h2

P0	Поверхность

3) Теория устойчивости ДЛФО.

Тепловое движение является дестабилизирующим фактором, т.к. перемещает частицы в зону действия межмолекулярных сил.

Энергия

U  отталкивания	                      Устойчивость (электростатический

фактор)

Медленная коагуляция

2

1	3	U = Uотт + Uприт

+

Н – расстояние между

поверхностями

Порог

коагуляции

Энергия	 Uотт = R**e-   H

U    притяжения

Uприт = - A*/12Hn     n13

А* – константа Гаммакера,  - общий (термодинамический) потенциал ДЭС, Н – расстояние между частицами,     - величина, обратная эффективной толщине ДЭС, равная ионному радиусу с сольватной оболочкой – ионная сила.

1 – область ближнего потенциального минимума – область необратимой коагуляции.

2 – потенциальный барьер.

3 – область дальнего потенциального минимума – область обратимой коагуляции.

Силы, действующие при коагуляции:

- Ван-дер-Ваальсовы силы.

- Электростатические силы между ДЭС.

- Силы, обусловленные перераспределением растворенного вещества в пленке.

- Силы взаимодействия сольватных слоев.

4) Виды коагуляции.

Коагуляция – это слипание частиц дисперсной фазы под действием различных факторов.

Коагуляция

# Быстрая	     Медленная

 = 1                                                                    < 1

( - отношение числа слипаний частиц к числу соударений)

Константа скорости коагуляции

Kб = 8**D*R	Kм = Кб*P*e-E/(kб*T)

Нейтрализационная	   Концентрационная

0                                                                  0

0	0



Требуется

Н	добавление

Перемешивание, 	 электролита

ультразвук, трение, стояние	

влияют на -потенциал.	Н

- Кинетика коагуляции по Смолуховскому.

*

б  =     8*кБТ0	 - время быстрой коагуляции.

Число частиц после коагуляции:

0	t - время коагуляции

 =   1 + t * 0 * к	0 – число частиц до коагуляции

к – коэффициент, зависящий от свойств частиц

1/2 = t * 0 * к	- время половинной коагуляции.

Коагулирующее действие электролитов:

Скорость коагуляции

Vк                                                                         1 – коагуляция

отсутствует при                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                              столкновении

1	2	3                      2 -  скрытая (медленная)

3 – видимая (быстрая)

коагуляция

Порог коагуляции

Начало коагуляции См       Ск                        С электролита

Порог коагуляции – наименьшая концентрация электролита, при которой наблюдается быстрая (видимая) коагуляция.

6) Правила коагуляции электролитами.

- Коагуляцию вызывают все электролиты.

- Необходимо превысить концентрационный порог.

- Коагуляцию вызывают прежде всего противоионы.

- Коагулирующая сила увеличивается с увеличением радиуса иона.

- Коагулирующая сила увеличивается с увеличением заряда иона. Увеличение валентности иона на 1 способствует увеличению коагулирующей силы иона на порядок.

Li+	Na+	K+

r = 0,84 А	 r = 1,06 А                        r = 1,33 А

Сольватные оболочки

Уравнение Дерягина – Ландау:

5 * С * кТ

 = к

А*  *     2 * е6 * r6

 - диэлектрическая проницаемость среды,

кТ – энергия теплового движения,	 = 1/z6

е – заряд иона,  r – ионный радиус.	заряд иона

- Коагуляция наступает при достижении критического  - потенциала; его значение  25 – 30 мВ.

Правило Шульце – Гарди (правило валентности (значности)): значения порогов коагуляции, вызываемой электролитами с зарядами противоионов 1, 2 и 3, относятся как 1:1/20:1/500  ( Ск = 1/z6 ).

8) Коллоидная защита.

Коллоидная защита – стабилизация лиофобных дисперсных систем с помощью лиофильных коллоидов (главным образом ПАВ и ВМС).

ПАВ и ВМС обладают сильным стабилизирующим действием, т.к. образуют на поверхности частиц двухмерную пленку, обладающую особыми структурно-механическими свойствами.

Количественно защитное действие стабилизаторов оценивается в “защитных числах”. “Защитное число” – минимальная масса стабилизатора (ПАВ или ВМС) в миллиграммах, которая предотвращает коагуляцию   10 мл золя золота при добавлении 1 мл 10% раствора NaCl. Т.е. чем меньше “защитное число”, тем сильнее защитное действие стабилизатора.

Коллоидная защита применяется для микрокапсулирования, предотвращения седиментации в эмульсиях и т.д.

Термодинамика коллоидной защиты:

1 - частица

1,2  >>  2,3	2 - среда

3 – слой ПАВ

Энтропийный (термодинамический) фактор устойчивости.